ANTISTAT-220

(주) 세 마 화 성

서울 성북구 안암동4가 15-6 (서진B/D 301호)

Tel : (02)927-7842~4 / Fax : (02)927-7845

ANTISTAT-220은 질소를 함유한 지방 유도체로서 여러종류의 프라스틱에 대전방지제로 사용이 가능하지만 특별히 포리오레핀과 포리스칠렌 정전기방지제로서 적합하며 속효성을 나타내는 제품입니다.

•	성   상

외  관	:   백색 고체 또는 분말

순  도	:   99±0.5%

이온성	:   비이온

아민가	:   30(max)

수  분	:   0.5(max)

색  상(APHA)  :   100이상

•	사 용 량

LDPE	:   0.2 - 0.5 %

HDPE	:   0.5 - 1.0 %

PP	:   0.5 - 1.0 %

PS	:   1.0 - 1.5 %

•	표면저항치  (DIN 53482 에 의한 측정치)

무첨가	:    >	1x1014 ohm

LLD-PE film	:   0.2 %  3x109  ohm

LD-PE  film	:   0.2 %  7x109  ohm

HD-PE film	:   0.5 %  1x109  ohm

PP film	:   1.0 %  2x1010  ohm

PS sheet	:   1.5 %  3x109  ohm

•	포장단위 : 20KG