ANTISTAT-250

(주) 세 마 화 성

서울 성북구 안암동4가 15-6 (서진B/D 301호)

Tel : (02)927-7842~4 / Fax : (02)927-7845

ANTISTAT-250은 질소를 함유한 지방 유도체로서, 여러 종류의 프라스틱에   대전방지제로 사용이 가능하지만, 특별히 포리오레핀과 포리스칠렌 정전기방지제로서 적합하며 속효성을 나타내는 제품입니다.

•	성   상

- 외  관	:   담황색 액체

- 순  도	:   99±0.5%

- 이온성	:   비이온

- 아민가	:   30(max)

- 수  분	:   0.5(max)

- 색  상(APHA)	:   300이상

•	사 용 량

- LDPE	:   0.2 - 0.5 %

- HDPE	:   0.5 - 1.0 %

- PP	:   0.5 - 1.0 %

- PS	:   1.0 - 1.5 %

- PVC	:   1.0 - 1.5 %

•	표면저항치  (DIN 53482 에 의한 측정치)

- 무첨가	:      >	1x1014	ohm

- LLD-PE film	:    0.2 %	3x109  ohm

- LD-PE  film	:    0.2 %	7x109  ohm

- HD-PE film	:    0.5 %	1x109  ohm

- PP film	:    1.0 %	2x1010	ohm

- PS sheet	:    1.5 %	3x109  ohm

- PVC film         :    1.5%    7x109  ohm

•	포장단위 : 18KG