ANTISTAT -330

(내첨용 정전기 방지제)

(주) 세 마 화 성

서울 성북구 안암동4가 15-6 (서진B/D 301호)

Tel : (02)927-7842~4 / Fax : (02)927-7845

•   대표적 물성

외    관        :    무색투명 액상

이 온 성        :    음이온

색    상(APHA) :    15

산    가        :    110 ± 5

유효성분        :    99.5 ± 0.5

•   대표적 용도

PMMA. PC. PVC 졸. 겔. UV 경화코팅. 아크릴 점착제

•   사  용  량

용도별로 1-5% 사용

•   포      장

18kg