ANTISTAT S-100

(식품 포장용 POLYOLEFINE 대전방지제)

(주) 세 마 화 성

서울 성북구 안암동4가 15-6 (서진B/D 301호)

Tel : (02)927-7842~4 / Fax : (02)927-7845

ANTISTAT S-100은 식품포장용기에 직접 사용할 수 있는 정전기방지제 입니다.

종래의 제품은 분말 또는 액상으로서 수지에 직접 사용할 수 없어서 MASTER BATCH화하여 사용하였으므로 가공비와 첨가량에서 경제성이 떨어졌으나 ANTISTAT S-100은 그 자체가  100% 정전기방지제로서 사용량이 적어 원가절감의 효과가 큽니다.

• 외        관   :	유백색 반구형 PELLET

• 융        점   :	68± 2℃

• 요   도   가   :  2 MAX

• 유리지방산(%)  :  1 MAX

• 사   용   량   :  0.3 ~ 1 PHR

• 포        장   :  20KG BOX