SEMA

ANTISTAT S-150

ANTISTATIC ADDITIVE FOR PLASTICS

PP/LDPE/HDPE

SEMA HWASUNG CO.,LTD.

15-6 ANAM-DING 4GA UNGBUK-GU, SEOUL-KOREA

TEL:82-2-927-7842-4, FAX:82-2-927-7845

1. 일       반

ANTISTAT S-150은 지방산 에스테르와 아민계를 주재로 조제된 고효율 내부용 정전기 방지제이다. 이 혼합물은 속효성뿐만 아니라 지속성물질로 이루어져 있어서 짧은 시간 안에 정전기 방지효과를 얻을 수 있고 또 그 효과가 오래 지속된다.

이것은 주로 PP 와 PE 사출과 압출 쪽에 사용할 수 있으며 추천 첨가량인 1.0% 내에서는 칼라의 변화가 없어 투명제품에도 사용할 수 있다. 또한 매우 낮은 투입량으로도 충분한 정전기 방지효과를 얻을 수 있는 상승효과도 기대 할 수 있다. 그러나 표면저항의 최종결과는 상대습도와 온도 등의 환경변수에 달려 있다. 이 제품의 온도에 대한 내구력은 열 성형 후에도  문제없이 정전기 방지 성능을 발휘한다.

2. 적 용 범 위

-   열 성형시트 와 다른 시트, 필름

-   브로운 필름, 시트

-   사출 과 중공형 압출

-   모노 필라멘트,  멀티필라멘트

3. 특       성

-   성상: 4~5 mm 반구형 Pellet 또는 박판 flake

-   정전기 방지제의 빠른 이행으로 몇 시간 안에 효과를 본다.

-   정전기 방지 효과의 감소가 수년간 지속된다.(상대습도 50%가 유지되면  1x109 Ohm)

-   필름이나 시트의 미끄러지거나 자르거나 접는 생산 공정 중 낮은 표면저항으로 제품의 가       공성을 높이고 플라스틱 포장지 표면의 먼지 흡착을 적게 한다.  이러한 문제의 해결은        포장 산업에서 중요한 문제 중에 하나이다.

-  이 제품의 온도에 대한 내구력은 정전기 방지효과의 약화시킴이 없이 열 성형을 가능케         한다.

-   ANTISTAT S-150은 플라스틱 표면의 슬립특성을 상당히 개선하고, 그로인해 심하게 흡       착 되는 부분의 적층 성을 향상시킨다.

-   정전기방지 플라스틱의 재활용에 문제가 없다.

-   쉬운 처방으로 쉽게 먼지를 제거 할 수 있다.

4. 공       정

-   제품이 수지모형의 Pellet 상태이므로  PP 나 PE 압출, 사출 공정 중 직접 투입할 수 있       다.

-   Master Batch 생산의 경우는 박막의 flake를 사용하여 10%로 제조

-   사 용 량 : 0.2 to 1 % (PP : 0.4 % to 1 %)   25℃  50%RH

Polymer        Dosage         Expected Result

PP	0.5 %               109 Ω

LDPE	0.4 %	109 Ω

HDPE	0.5 %	109 Ω

-   매우 얇은 필름은 1%이상 첨가 되어야 한다.

-   사출 성형은 많은 경우 0.5 to 0.6 %의 투입으로 좋은 결과를 얻는다.

-   다층시트 생산 공정에서는 ANTISTAT S-150이 바깥층에 첨가 된다.

-   매우 빠른 정전기 방지 효과가 요구되는 경우에는 외부 층 뿐 만 아니라 내부 층에 첨가       할 수 있다.

-   ANTISTAT S-150의 균일한 혼합을 위하여 PP, PE 일부와 미리 혼합하여 그 후 원재료

에 첨가하는 방식을 사용할 수 있다. 만약 주입공정이 어려울 경우 이 방법이 좋은 해결

책이 된다.

-  ANTISTAT S-150은 알려진 모든 첨가제와 혼합할 수 있다. 충진제와 혼합도 가능하며

(예: TiO2) 이것은 첨가제의 약간의 흡유가 있을 수 있다. 이 경우 같은 결과를 얻기 위

하여 첨가량이 증가 되어야 한다.

-  적용범위를 넓히고 원료와 첨가제의 생산 공정 중 부조화를 없애고 확실한 제품을 만들         기 위해 이에 상응하는 실험이 고객에 의해 계속적으로 수행되어야 한다.

5. 포       장

-   20 kg Paper Bag

이 제품은 건 냉소에 저장되어야 한다. 개봉된 제품은 수분과 달라붙는 것을 방지하기 위      하여 사용 후 적절히 밀봉되어야 한다.