ANTISTAT V-55

(프라스틱 내부용 대전방지제)

(주) 세 마 화 성

서울 성북구 안암동4가 15-6 (서진B/D 301호)

Tel : (02)927-7842~4 / Fax : (02)927-7845

ANTISTAT V-55는 4급 암모늄염으로서 양이온성의 점성액체이며 대단히 양호한 정전기 방지제이다.

• 성   상

- 외  관	:   yellow liquid

- color	:   G. 5 max

- PH.(5% 용액) :   5.5 ~ 7.0

- solid	:   95%

• 용    도

ANTISTAT V-55는 합성수지 내 첨용 대전방지제로서 stylene copolymer,

flexible PVC, 열경화성 수지 등에 효과가 있으며, 특히 무기 휠라 안료 등을 많이 사용하는 경우에는 사용할 수 없는 ester계의 정전기 방지제를 대체할 수 있는  대전 방지제이다.

• 사 용 량

	사용량	예상 표면저항
flexible PVC	3~6 PHR	108Ω.cm
stylene copolymer	2~5 PHR	109Ω.cm
열경화성수지	2~4 PHR	109Ω.cm

• 특   징

ANTISTAT V-55는 고성능의 대전방지력을 요구하는 전자제품 포장제, 또는 무진실에서 사용하는 신발, 의자등에 사용할 수 있는 특별한 고기능의 대전방지제로서 범용 대전방지제와 달리 그 효과가 뛰어나다.

• 포   장

18kg polycan