ANTISTAT-UR100

(내첨용 고무대전방지제)

(주) 세 마 화 성

서울 성북구 안암동4가 15-6 (서진B/D 301호)

Tel : (02)927-7842~4 / Fax : (02)927-7845

ANTISTAT-UR100은 고무용 내첨형 영구 대전방지제로서 무색투명하여 고무의 색상여하에 무관하게 사용할 수 있으며 종전의 전도성 카본브렉을 사용 시에 제한된 영역 밖의 모든 분야에 활용할 수 있는 제품입니다.

• 대표적 물성

- 외        관   : 무색투명액체

- 유 효 성 분    : 99% 이상

- P.H(1% 용액)  : 7.0~8.0

- 비        중   : 1.15 ± 0.05

• 용        도

- NBR, Silicone, Latex , 등의 Sheet, Roller, Wheel, outsole 등 전 분야

• 사용법 및 용량

정전기 방지제	수 지	사 용 량	표면 저항치
Antistat-UR100	NBR sheet	3~4 % 5~6 %	107~109 106~107

• 특          성

- 내구성 있는 정전방지성부여

- 고무의 물성을 저하시키지 않는다.

- 대부분의 고무와 우수한 상용성이 있다.

- 우수한 열안정성이 있다.

- 어떠한 색상의 고무에도 사용할 수 있다.

• 취급 및 포장

- 사용 시 피부에 묻지 않도록 보호구를 사용하며 접촉 시 에는 흐르는 물로 세척한다.

25kg,   250kg Plastic Drum