ETHOMIN CO-12

(안 료 분 산 제)

(주) 세 마 화 성

서울 성북구 안암동4가 15-6 (서진B/D 301호)

Tel : (02)927-7842~4 / Fax : (02)927-7845

ETHOMIN CO-12는 지방산 아민 유도체로서 친수성인 안료표면에 친유성인 지방산 아민 염이 강고하게 부착하여 분산시키기 어려운 안료 및 카본 등을 도료, 잉크, 코팅, 칼라칩 등에 쉽게 분산시킬 수   있다.

1.  성        상

•  외    관(20℃)   :	담황색 액상

•  수     분(%)     :	1 %  (max)

•  융     점        :  13℃

•  비     중        :  0.90 ±  0.3

2.  사   용   량

•  안료 중량비  1~5 %

3.  포        장

•   18 Kg