HYCEL-S

(핵제 및 복합 발포제)

(주) 세 마 화 성

서울 성북구 안암동4가 15-6 (서진B/D 301호)

Tel : (02)927-7842~4 / Fax : (02)927-7845

HYCEL-S는 흡수방지 및 수지 속에서 균일하게 분산되게 하기 위하여 특수 표면 처리된 무기물과 유기산의 복합물로서 합성수지용 발포 조제이다.

유기계 발포제와는 달리 흡열 분해하므로 열에 의한 기포의 확장, 수축, 파괴가 없어 매우 미세하고 균일한 기포를 얻을 수 있으며, 저 발포시는 단지 HYCEL-S만으로  발포량 조절이 가능하며 고발포용 가스 발포시는 핵제로서 균일하고 미세한 기포를  얻을 수 있다.

또한 조성물은 인체에 전혀 해가 없으므로 식품 포장용기 발포에도 사용할 수 있다.

• 성   상

- 성    분	:   무기물, 유기산, 코팅제

- 순    도	:   백색 미분말

- 분해온도	:   150 ~ 200℃

- 분해가스량	:   120 ~ 150 ㎖/g

- 용 해 도	:   일반 유기 용매에 불용

• 포장단위 : 25KG BOX