LUBAID-T

(합성수지용 다목적 활제,분산제)

(주) 세 마 화 성

서울 성북구 안암동4가 15-6 (서진B/D 301호)

Tel : (02)927-7842~4 / Fax : (02)927-7845

LUBAID-T 는 합성수지용 다목적 가공조제로서, 자체 내에 양성친화성구조 즉 친수성구조와 친유성구조를 동시에 가지므로 충진제 등의 친수성표면을 친유성구조의 합성수지에 쉽게 결합 분산시키는 구조를 가졌습니다.

그러므로 충진제 또는 안료 등을 사용하는 경우 그 흐름 성을 개선하고 분산을 용이하게 하므로 기계적 마찰계수를 낮추고 용융온도를 낮추어 작업을 원활하게 함은 물론 에너지 사용을 크게 줄이며, 또한 기계의 마모도 줄이는 경제적인 가공조제입니다.

1.  성      상

•  외        관   :	담황색 분말

•  용 융 온 도    :	95 ±  2℃

•  비        중   :  1.03 ±  0.02

•  인  화    점   :  > 300℃

2.  특      징

•  흐름 성을 개선하여 가공온도를 낮추어 준다.

•  자체의 양성친화성 구조로서 충진제와 첨가제의 분산을 개선한다.

•  제품의 수축을 줄여준다.

•  표면이 미려한 제품을 얻는다

•  이형성이 좋아진다.

•  표면이행이 되지 않아 인쇄적성에 지장 받지 않는다.

3.  용      도

•  Wood plastic composites

•  Fibre reinforced thermoplastics

•  Filled PVC and filled styrene compound

•  Highly mineral filled master batch and compounds

•  Flame retardant master batch

•  Furniture and automobile compounds

•  Themoset compounds

•  Filled thermoplastic elastomer compounds

•  Color master batch

4.  사  용  량

•  용도에 따라 총 중량의 1~ 5 % 사용

5.  포      장

•  20 kgs  지대