NONSTAT 50-135

(외부용 정전기 제거제)

(주) 세 마 화 성

서울 성북구 안암동4가 15-6 (서진B/D 301호)

Tel : (02)927-7842~4 / Fax : (02)927-7845

NONSTAT 50-135는 최고 성능의 정전기방지제로서, Methanol 또는 물로 희석하여 사용할 수 있습니다.

• 대표적 물성

- Color(Gardner)	14max

- Appearance	Dark Amber Liquid

- Solubility in Water	100%

- Surface Tension @39:1 in Water	18 dyne/cm

- Electro Static Decay Time	<0.1 second

- Suface Resistivity(RH40)	108 ~ 109 Ω/㎝

- Self Life	infinitive

- Photo Chemical Active	Non-reactive

- Flash point conc (@39:1 in Water)	13℃ (None)

• 사 용 법

거즈에 묻혀 문지르거나, 스프레이 하거나 침적하여 건조함. 표면이 매끄럽고, 단단하고, 기공이 없는 제품의 표면에는 NONSTAT 50-135를 증류수 또는 Methanol에 1% 용액으로 만들어 사용하며 카페트, 담요, 발포체 등과 같이 표면이 다공질의 제품의 경우에는 증류수 또는 Methanol에 2.5% 용액으로 만들어 사용합니다.

• 용    도

컴퓨터, 컴퓨터프린터, 마그네틱 테이프, 디스크드라이브, 카페트, IC RAILS등 각종 전자제품류, 섬유류, 금속표면, 프라스틱류, FILM류, 종이, 세라믹, 발포체, 인쇄공정, WINDING 공정등 정전기가 문제가 되는 곳은 어느 곳이나 사용할 수 있음.

사용예) 호텔용 카페트 정전기방지 및 먼지제거, 무진실 정전기방지 및 먼지제거, 자동차시트 및 계기판의 정전기방지 및 먼지제거, 병원의 수술실 카페트 의류 등의 정전기 방지

• NONSTAT 50-135의 정전기 제거 시험

- 시험 과정

NONSTAT 50-135를 증류수에 1%로 희석하여 무색 투명의 POLYSTYRENE 시편에 바른후 건조한다. 건조된 시편을 ELECTION-TECH STATIC DECAY 계기로 정전기의 제거되는 시간을 잰다.

- 시험 조건

시료규격	3.5˝× 5.5˝× 0.055˝

측정시기	즉시/24시간 경과후

온    도	23℃

습    도	14%

사용전류	+/- 5,000 VOLTS

잔류 전류량	10%(500 VOLTS)와 0%(0 VOLTS)

구분	즉시 시험 결과 (제거되는 시간(초))		24시간 경과 후 시험결과 (제거되는 시간(초))
	0%로 되는 시간 (0 VOLTS)	10%로 되는 시간 (500 VOLTS)	0%로 되는 시간 (0 VOLTS)	10%로 되는 시간 (500 VOLTS)
+5KV	5.63	0.07	3.81	0.08
-5KV	1.85	0.07	1.58	0.08

- 시험 결과

* 각항 공히 미국 MIL-B-817058에서 요구하는 제전시간 0.1초 이내에 합격함.

• 주의 사항

1) 화기주의 : IPA를 함유 하였음.

2) 마시지 말 것. 만약 마시었을 시는 다량의 물을 마시어 토하도록 한 후 의사 에게 보일 것.

※ 중요 공지 사항

여기에 기록된 정보는 믿을 만하지만 신뢰성을 보증하는 표현으로 해석해서는 안되며 법적인 책임을 물을 수 없음을 분명히 합니다. 사용자가 이 설명서를  근거로 충분한 테스트를 통해 제품의 신뢰성을 검증한 후 사용하여 차후에 발생할 수 있는 분쟁의 소지가 없도록 유의 하여 주시기 바랍니다.