NONSTAT-330L

(각종 섬유, 방적용 정전기방지제)

(주) 세 마 화 성

서울 성북구 안암동4가 15-6 (서진B/D 301호)

Tel : (02)927-7842~4 / Fax : (02)927-7845

NONSTAT-330L은 각종 섬유의 가공 공정에서 정전기로 인한 문제점 방지에 유효한 정전기 방지제로서 소량의 사용으로도 낮은 전기저항을 나타내고 기타 유제, 호제등과 상용성이 좋으며 냉수에도 쉽게 용해합니다.

1.  성         상

•   외        관     :   무색 투명 액상

•   주   성   분     :   음이온, 비이온

•   유 효  성 분     :   30 ± 1%

•   P        H      :   7.0 ± 1 (1% 용액)

2.  용         도

•    합성섬유용 대전방지제로서 P.P 부직포 및 타포린 마대 및 Bag, 포리        에스테르, 아크릴섬유의 정전기방지

3.  특징 및 사용방법

•   사용 후 섬유의 황변현상이 없으며 염색견뢰도를 저하시키지 않는다.

•   섬유 또는 타포린, 필름, Sheet 등에 따라 사용량이 다르나 일반적으로       0.3 ~ 1% 용액으로 코팅, 침적, 분무 등의 방법으로 사용한다.