NONSTAT-SC45

(외부용 정전기 방지제)

(주) 세 마 화 성

서울 성북구 안암동4가 15-6 (서진B/D 301호)

Tel : (02)927-7842~4 / Fax : (02)927-7845

NONSTAT-SC45은 합성수지, 합성섬유 등에 사용하는 정전기 방지제로서 물이나 Methanol, IPA 등에 임의의 배율로 용해하며 쉽게 사용할 수 있습니다.

• 대표적 물성

- 외             관         :   담황색 액상

- 유  효  성  분 (%)        :   45%

- 표 면 저 항 치(2% RH 50) :   106 ~ 107 Ω/㎝

- 이      온     성          :  양이온, 양성이온

• 사  용  법

거즈에 묻혀 문지르거나, 스프레이 하거나 침적하여 건조함. 표면이 매끄럽고, 단단하고, 기공이 없는 제품의 표면에는 NONSTAT-SC45 증류수 또는 Alcohol에 1% 용액으로 만들어 사용하며 카페트, 담요, 발포체 등과 같이 표면이 다공질의 제품의 경우에는 증류수 또는 Alcohol에 2.5% 용액으로 만들어 사용합니다.

• 용      도

컴퓨터, 컴퓨터프린터, 마그네틱 테이프, 디스크드라이브, 카페트, IC RAILS등 각종 전자제품류, 섬유류, 금속표면, 프라스틱류, FILM류, 종이, 세라믹, 발포체, 인쇄공정, WINDING 공정등 정전기가 문제가 되는 곳은 어느 곳이나 사용할 수 있음.

사용예) 호텔용 카페트 정전기방지 및 먼지제거, 무진실 정전기방지 및 먼지제거, 자동차시트 및 계기판의 정전기방지 및 먼지제거, 병원의 수술실 카페트 의류 등의 정전기 방지